高分子聚乙烯管道
技术要求：

管道材质性能： 防紫外线老化、耐磨、耐酸，耐压。

2、材质：采用硅酸盐高分子聚乙烯 ，分子量大于200万，层状硅酸盐含量为0.03-30wt%，片层厚度一般在1-2nm，片层粒径一般在50-200nm。拉伸屈服强度23.2MPa,拉伸断裂强度：37.1MPa。  

3、密度一般在0.936~0.966g/cm³，耐温>80度。

4、液体介质成份：

（1）废液（硫酸锌溶液，其中含H+:200g/L、F-:40-60mg/L、Cl-:500-800mg/L、PH＜2、含固量10%左右）。

（2）浮选前液（PH值3.0-3.5，比重1.6-1.7，液固比1：1.5）。

5、压力满足1.6MPa的条件下，管道壁厚不低于：DN250 壁厚25.4   mm,DN200 壁厚20.5mm,DN150 壁厚14.6mm,DN100 壁厚10 mm.
6、两端钢制法兰要求采用国家标准GB/9119-2000压力1.0MPa参数执行。

7、弯头、管道要求试压，一次成型，不得有焊缝、渗漏，针孔、裂纹等缺陷。

